## Anexo Normativo 1:  Procedimiento para definir la peligrosidad de los residuos mineros

## 1.   Objetivo

## Este procedimiento establece las especificaciones para desarrollar la evaluación de la peligrosidad de los residuos procedentes de las operaciones de beneficio de minerales metálicos y no metálicos.

## 2.  Campo de Aplicación

## Este procedimiento es de observancia para aquellas personas físicas y morales que deban establecer la peligrosidad de los jales mineros, derivados de las operaciones de beneficio de la industria minera.

## 3. Referencias

| ABA Modificado | Procedimiento para el potencial de neutralización Balance Ácido-Base Modificado |
| --- | --- |
| Modified ASTM D3987-85 | Método modificado de extracción por agitación de desechos sólidos con agua |
| EPA 6010B | Espectroscopía de emisión atómica inductivamente acoplada a plasma |
| EPA 700A | Métodos de absorción atómica |
| NOM-052-ECOL-2001 | Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y el listado de los residuos peligrosos |

## 4. Evaluación de la Peligrosidad de los Residuos Mineros

## Este procedimiento consta de dos métodos; el primero determina la extracción del constituyente tóxico como se describe en ASTM D3987-85 Modificado y determina la peligrosidad en función de la movilidad de los constituyentes tóxicos; el segundo consiste en evaluar la peligrosidad  en función del potencial de generación de drenaje ácido de acuerdo con la metodología ABA Modificado.

5. Muestreo

Para el desarrollo de la evaluación de la peligrosidad de los jales, se deben considerar los siguientes aspectos:

. Definición de la geología y mineralización

. Definición del proceso de beneficio;

. Manejo del jal en la presa

Las muestras aplicables para la evaluación pueden originarse de:

. Pruebas piloto en proyectos nuevos o de incorporación de nuevas reservas o

. Muestras provenientes de la operación diaria de una planta de beneficio.

  - Muestras provenientes de la evaluación del proceso en pruebas piloto en proyectos nuevos

En proyectos de desarrollo minero y para la evaluación de la peligrosidad de un jal, se debe considerar la información obtenida de la prueba piloto, durante su ejecución con el objeto de corroborar la viabilidad del proyecto minero desde el punto de vista ambiental de acuerdo a la Figura 4.

5.2 Muestras provenientes de la operación diaria de una planta de beneficio

Para el proyecto de nuevas presas de jales, la información requerida será obtenida del muestreo continuo de la descarga de la planta de beneficio en la cantidad necesaria para formar un compósito que permita la evaluación de la peligrosidad a partir de cada unidad geológica procesada de acuerdo a la Figura 4.

5.3 Especificaciones de las muestras

El muestreo representativo que permita evaluar la peligrosidad de los jales depende de la masa de la unidad geológica (entendida ésta como aquella masa de origen mineral que tiene el mismo origen y una composición mineralógica uniforme), así como de la variabilidad de las características de los jales.  Para seleccionar el número de muestras individuales se debe utilizar la Figura 4, a través de la estimación de cada unidad geológica expresada en toneladas.

El número de muestras individuales determinado debe formar el compósito.

Figura 4: Guía para el número de muestras

200

5

60

10

100

Número recomendable

Número no recomendable

1.00E+03

1.00E+07

1.00E+08

1.00E+09

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+04

Fuente:  Bruce Downing, M. Sc., P. Geo. “ARD Sampling and Sample Preparation”

6 Método de Extracción

6.1 Esta prueba de extracción tiene el propósito de caracterizar la peligrosidad de los jales por su toxicidad. La técnica propuesta es la referida en ASTM D3987-85 Modificado, procedimiento que utiliza como extractante agua en equilibrio con CO2 (ácido carbónico, pH=5.5) preparada al momento de su uso.

En el extracto obtenido se cuantificarán los metales y metaloides regulados en la NOM-052-ECOL-1993 mediante el método U.S. EPA 6010B y EPA 700 A.

6.2  Evaluación del Potencial de Generación de Ácido Prueba Estática

Esta prueba tiene el propósito de caracterizar la peligrosidad de los jales por su reactividad. Consiste en definir el balance entre los minerales potencialmente generadores de ácido y aquéllos potencialmente consumidores, para determinar la capacidad neutralizante neta de los constituyentes del jal,  bajo la base del método ABA Modificado.

Al realizar la determinación, el generador debe registrar el valor del potencial de neutralización (PN) y determinar el potencial de acidez (PA) de la muestra, calculando el potencial de neutralización neto (PNN) como sigue:

PNN = PN/PA

Nombre en inglés: Modified Acid Base Accounting Procedure for Neutralization Potential  (Lawrence,1990)

Nombre en inglés:	 Modified Shake Extraction of Solid Waste with Water

Nombre en inglés: Inductively coupled plasma-atomic emission spectometry

Nombre en ingles:	 Atomic absorption  methods